ТЕХНИЧЕСКИ КОМИТЕТ ПО АКРЕДИТАЦИЯ “ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ”

ТАБЛИЦА

НА НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПРОДУКТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ИЗПИТВАНЕ ПО ОТМЕНЕНИ/ЗАМЕНИ СТАНДАРТИ

В ОБЛАСТ „СТРОИТЕЛСТВО”.

| N по ред | Наименование Наименование на продукта | Характеристики | Стандарт за метод на изпитване/отменен и заменен | Действащ стандарт | Наименование на характеристиката по действащия стандарт/когато е приложимо | отразяване на промяната/замяна (А) - автоматично, с верификация (О) оценка на място |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| БДС 172* е отменен и заменен с: БДС EN 2620:2002 +A1/NA 2008; серия БДС EN 932, серия БДС EN 933, серия БДС EN 1097, серия БДС EN БДС ЕN 1744 и БДС ЕN 1367 . * стандартите, записани като методи за изпитване от сериите БДС EN се отнасят общо до добавъчни/скални материали за различни приложения и са цитирани в БДС EN 2620:2002 +A1- за Технически изисквания, националното приложение съдържа методи за изпитване и само за Д.М за бетон-Технически изисквания |
| 1. | Материали добавъчни за бетон (едри и пясък/фини) БДС EN 2620:2002 +A1 | 1.1Зърнометричен състав | БДС 172 | БДС EN 12620:2002 +A1/NA 2008 БДС ЕN 933-1 | Зърнометричен състав | (А), с Декларация за собственост на техническите средства / сита с квадратни отвори с посочване на съответния идентифи кационен номер и финансов документ за закупуването им /ако е приложимо/. |
|  |  | 1.2 Moдул на едрината/пясък | БДС 172 | БДС EN 12620: 2002+А1/НА 2008 | Не се променя. | (А) |
|  |  | 1.3 Съдържание на плоски и продълговати зърна | БДС 172 | БДС EN 12620+А1 /НА:2008 | Не се променя | (А) сита по т.1 |
|  |  | 1.3.1 Индекс на вида на частиците. | - | БДС EN 933-4 | Не се променя | (А) |
|  |  | 1.3.2 Индекс на Flakiness | - | БДС EN 933-3 | - | (А) |
|  |  | 1.4 Съдържание на отмиваеми частици/глинсти и праховидни | БДС 172 | БДС EN 12620:2002 +A1/NA 2008 | Не се променя | (А) |
|  |  | 1.5 Съдържание на бучки глина | БДС 172 | БДС EN 12620: 2002 +A1/NA 2008 | Съдържание на бучки глина и други чужди примеси | (А) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.6 МРАЗОУСТОЙЧИВОСТ | БДС 172 | БДС EN 12620+А1 /НА:2008 | Не се променя. | (А) |
|  |  | 1.6.1 мразоустойчивост/ Ускорено изпитване с натриев сулфат (Na2SO4) | БДС 172 | БДС EN 12620+А1 /НА:2008 | Не се променя. | (А) |
|  |  | 1.6.2 Мразоустойчивост / Ускорено изпитване с магнезиев сулфат (Mg2SO4) | БДС 172 | БДС ЕN 1367-2 | Термични свойства и устой-чивост на изветряване на агрегатите с магнезиев сулфат. | (А) |
|  |  | 1.6.3 Мразоустойчивост | БДС 172 | БДС ЕN 1367-1 | Устойчивост спрямо замразяване и размразяване | (А) |
|  |  | 1.7 Потенциална реакционна способност | - | БДС ЕN 14851 | Алкалосилициева реакция | (А) |
|  |  | 1.8 Органични примеси/хумус | БДС 172 | БДС ЕN 1744-1 т.15.1 | Съдържание на хумус | (А) |
|  |  | 1.9.Обемна маса на зърната | БДС 172 | БДС ЕN 1097-6 | Относителна плътност | (А) |
|  |  | 1.10 Водопопиваемост | БДС 172 | БДС EN 1097-6 | Абсорбция на вода | (А) |
|  |  | 1.11 Дробимост под статичен товар | БДС 172 | БДС EN 12620+А1 /НА:2008 | Устойчивост на дробимост | (А) |
|  |  | 1.12 Износване по Лос Анжелос | - | БДС ЕN 1097-2 | съпротивлениe на дробимост | (O) - TC |
|  |  | 1.13 обемна маса в насипно състояние | БДС 172 | БДС ЕN 1097-3 | Обемна насипна плътност (и празнини) | (А) |
|  |  | 1.14 Износване по микро Девал | - | БДС ЕN 1097-1 | - | (O) - TC |
|  |  | 1.15 Влажност | БДС 172 | БДС ЕN 1097-5 | Съдържание на вода | (А) |
|  |  | 1.16. Съдържание на слюда/ пясък | БДС 172 | БДС EN 12620:2002+А1/ НА 2008 | Не се променя. | (А) |
|  |  | 1.17 Пясъчен еквивалент | - | БДС EN 933-8 БДС 173 | Не се променя. | (А) |
|  | Вземане на проби – за всички добавъчни/скални материали/агрегати, баластри/земни легла(несвързани строителни почви) БДС ЕN 932-1 и – 2 Забележка: методите за изпитване на добавъчни материали за пътно, хидротехническо, ж.п. линии по гореизброените показатели са по същите методи и някои дспецифични- износване-лос анжелос/ микро Девал/ диск, полируемост и др съответно от серията БДС ЕN 1097 и БДС ЕN 933-1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Строителни разтвори | БДС 5771, заменен със серия БДС ЕN 1015, който допуска и методи на БДС EN 196 за якост |
|  |  | 2.1якост на огъване и якост на натиск | БДС 5771 БДС EN 196 | БДС EN 1015-11 | Без промени | (А) |
|  |  | 2.2 плътност на втвърден разтвор | БДС 5771 БДС EN 196 | БДС EN 1015-10 | Без промени | (А) |
| 3. | Бордюри бетонни. | БДС 624 заменен с БДС EN 1340 |
|  |  | 3.1 външен вид и размери | БДС 624 | БДС EN 1340 | Външен вид и размери | (А) |
|  |  | 3.2 разрушаващ товар при огъване | БДС 624 | БДС EN 1340 | Якост на огъване | (О) |
|  |  | 3.3 мразоустойчивост | БДС 624 | БДС EN 1340 | Устойчивост на замразяване и размразяване | (О) |
| 4. | Плочи тротоарни бетонни | БДС 625 заменен с БДС EN 1339 |
|  |  | външен вид и размери | БДС 625 | БДС EN 1339 | Без промяна | (А) |
|  |  | якост на опън при огъване | БДС 625 | БДС EN 1339 | Без промяна | (О) |
|  |  | мразоустойчивост | БДС 625 | БДС EN 1339 | Устойчивост на замразяване и размразяване | (О) |
| 5. | Строителен гипс | БДС 862/отменен, СТ на СИВ, заменен с БДС ЕN 13279-1” Гипсови свързващи вещества и гипсови мазилки. Част 1: Определения и изисквания и БДС ЕN 13279-2 Гипсови свързващи вещества и гипсови мазилки. Част 2: Методи за изпитване |  |
|  |  | 1. Химичен състав - суров гипс | БДС 10793 | Не се променя | Химичен състав на суров гипс | (А) |

Април 2009 г.