
ОБХВАТ 92 ЛИ
София, 30.08.2024г.
„ХИДРОСТРОЙ“ АД  
ПЪТНА СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
Адрес на управление: 1000 София, бул. Цар освободител №6

Адрес на лаборатория: 9024 с. Тополи, общ. Варна, местност  „Клисе баир”
Да извършва изпитване на:

	Тип обхват: гъвкав*

	№ по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/

характеристика
	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3
	4

	1
	Скални материали 

-  за несвързани и  хидравлично свързани смеси

-  за асфалтови смеси

-  за бетон


	1.1. Зърнометричен състав
	БДС EN 933-1

	
	
	1.2. Устойчивост в разтвор на  MgSO4
	БДС EN 1367-2

	
	
	1.3. Плътност на зърната 

метод с пикнометър/кошница
- специфична плътност на зърната 

- плътност на зърната в сухо състояние 

- плътност на зърната във водонаситено повърхностно сухо състояние 
	БДС EN 1097-6

	
	
	1.4. Абсорбция на вода

метод с пикнометър/кошница
	БДС EN 1097-6

	
	
	1.5. Пясъчен еквивалент
	БДС EN 933-8+A1

	
	
	1.6. Коефициент на формата
	БДС EN 933-4

	
	
	1.7. Индекс на плоски зърна
	БДС EN 933-3

	
	
	1.8. Съпротивление на дробимост по „Лос Анжелос”
	БДС EN 1097-2

	
	
	1.9. Обемна  насипна плътност
	БДС EN 1097-3

	
	
	1.10. Съдържание на вода
	БДС EN 1097-5

	
	
	1.11. Устойчивост на дробимост на едър добавъчен материал при статично натоварване
	БДС EN 206+A2/ NA Приложение NA.Q

	2
	Брашно минерално за асфалтови смеси
	2.1. Зърнометричен състав
	БДС EN 933-1 

	3
	Битуми 
	3.1. Пенетрация
	БДС EN 1426

	
	
	3.2. Температура на омекване 
	БДС EN 1427

	
	
	3.3. Еластично възстановяване
	БДС EN 13398

	
	
	3.4. Температура на счупване по Fraass
	БДС EN 12593

	4
	Битумни емулсии 


	4.1. Съдържание на свързващо вещество след дестилация
	БДС EN 1431

	
	
	4.2. Пенетрация (на възстановено свързващо вещество)
	БДС EN 1426

	
	
	4.3. Температура на омекване (на възстановено свързващо вещество)
	БДС EN 1427

	
	
	4.4. Време на изтичане
	БДС EN 12846-1

	5


	Асфалтови смеси


	5.1.Зърнометричен състав след екстракция

на битума
	БДС EN 12697-2+A1



	
	
	5.2. Обемна плътност

- лабораторни тела

- сондажна ядка
	БДС EN 12697-6

	
	
	5.3. Максимална плътност

- обемна процедура
	БДС EN 12697-5

	
	
	5.4. Обем на порите - въздушни
	БДС EN 12697-8

	
	
	5.5. Устойчивост
	БДС EN 12697-34

	
	
	5.6. Условна пластичност
	БДС EN 12697-34

	
	
	5.7. Съдържание на разтворимо свързващо вещество 

- чрез  центрофуга с непрекъснат поток
	БДС EN 12697-1 

	
	
	5.8. Коефициент на уплътнение на асфалтов пласт 
	БДС EN 12697-9**

	
	
	5.9. Дебелина на асфалтов пласт

- разрушително измерване
	БДС EN 12697-36 

	
	
	5.10. Неравност на асфалтов пласт
	БДС EN 13036-7

	
	
	5.11. Температура на асфалтова смес

- с контактен термометър
	БДС EN 12697-13

	
	
	5.12. Размери на асфалтово пробно тяло:  - височина

 - диаметър
	БДС EN 12697-29

	6
	Почви строителни / Несвързани и хидравлично свързани смеси/ 

Конструкции пътни


	6.1. Водно съдържание
	БДС EN 1097-5

БДС EN ISO 17892-1

	
	
	6.2. Обемна/суха плътност на място

- метод чрез заместващ пясък

- линеен метод с ядкова тръба
	AASHTO T 191

БДС EN ISO 17892-2

	
	
	6.3. Показател на пластичност
	AASHTO T 90 

БДС EN ISO 17892-12

	
	
	6.4. Граници на:

- протичане 

- източване/пластичност
	AASHTO Т 89

AASHTO Т 90

БДС EN ISO 17892-12

	
	
	6.5. Максимална обемна плътност на скелета
- с форма А/100

- с форма В/150
	БДС 17146

БДС EN 13286-2

	
	
	6.6. Оптимално водно съдържание

- с форма А/100

- с форма В/150
	БДС 17146

БДС EN 13286-2

	
	
	6.7. Коефициент на уплътнение
	AASHTO T 191, БДС 17146

	
	
	6.8.Калифорнийски показател на носимоспособността (CBR) / 

Показател за непосредствена  носимоспособност
	БДС EN 13286-47

	
	
	6.9. Еластичен / деформационен модул чрез натоварване с кръгла плоча, Отношение на деформационни модули
	БДС 15130

	7
	Бетонна смес


	7.1. Слягане
	БДС EN 12350-2

	
	
	7.2. Плътност
	БДС EN 12350-6

	8
	Втвърден бетон


	8.1. Якост на натиск
	БДС EN 12390-3

	
	
	8.2. Плътност на втвърден бетон
	БДС EN 12390-7


   ** Отменен, но незаменен стандарт по отношение на метода на изпитване

Да извършва вземане на проби/извадки от:
	Тип обхват: гъвкав*

	№

по ред
	Наименование на продукта
	Методи за вземане на проби/извадки

(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3

	1
	Скални материали
	БДС EN 932-1

	2
	Асфалтови смеси
	БДС EN 12697-27

	3
	Асфалтов пласт
	БДС EN 12697-27

	4
	Почви строителни/ Несвързани и хидравлично свързани смеси
	БДС 17146 и 
БДС EN 13286-1

	5
	Бетонни  смеси
	БДС EN 12350-1

	6
	Битуми / Битумни емулсии
	БДС EN 58


* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415

e-mail: office@nab-bas.bg
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