
ЗАПОВЕД
№ А 67


гр. София, 02.03.2026 г.
Орган за контрол „Контрол на метала“ от вида С при “ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД, с. Ковачево, обл. Стара Загора 
Да извършва контрол на:
	№ по ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика:
	Методи за изпитване/

измерване използвани при контрол; процедура за контрол 
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Тип на обхват: гъвкав за част от обхвата*

	1.
	Съдове работещи под налягане; 

Газови съоръжения и инсталации;

Тръбопроводи за водна пара и гореща вода;

Котли, работещи с високо и ниско налягане;

Парни турбини и елементи от тях;

Машини, съоръжения, конструкции и елементи от тях съдържащи заварени съединения
	Контрол на нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Радиографичен метод за контрол (RT)

Вид, големина и разположение на несъвършенства
	ПК 1-0  
Процедура за извършване на радиографичен контрол на нови и/или в експлоатация обекти/
съоръжения

БДС EN ISO 17636-1
	Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане /ДВ бр. 64/2008 г. (чл. 19, чл. 21)

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор 
на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, ДВ бр. 82/2004 г. (чл. 105);
Техническа спецификация
БДС EN ISO 6520-1;

БДС EN 12952-6;

БДС EN 13480-5;
БДС EN 13445-5/A1;

БДС EN ISO 5817;

БДС EN ISO 17635;

БДС EN ISO 10675-1;

	2
	Съдове работещи под налягане;

Газови съоръжения и инсталации;

Тръбопроводи за водна пара и гореща вода;

Котли, работещи с високо и ниско налягане;

Парни турбини и елементи от тях;

Машини, съоръжения, конструкции и елементи от тях съдържащи: листове, прокат, тръби, заварени съединения, изковки.
	Контрол на нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Ултразвуков метод за контрол (UT)

Вид, големина и разположение на несъвършенства
	ПК 2-0
Процедура за извършване на ултразвуков контрол на нови и/или в експлоатация обекти/
съоръжения

БДС EN ISO 
16810;

БДС EN ISO 16827;

БДС EN ISO 11666;

БДС EN ISO 23279;

БДС EN ISO 17640;

БДС 9824;

БДС EN 10308;

БДС EN 10160;

БДС EN 10228-3;

БДС EN 10228-4;
	Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, ДВ бр. 64/2008 г. (чл. 19);

Наредба за устройството, безопасната  експлоатация и технически надзор на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, ДВ бр. 82/2004г., (чл. 105);
Техническа спецификация
БДС EN 10160;

БДС EN ISO 11666;

БДС EN ISO 17640;

БДС 9824;

БДС EN 10308;

БДС EN 10228-3;

БДС EN 10228-4;

БДС EN ISO 17635;

БДС EN ISO 5817;

БДС EN 12952-2;

БДС EN 12952-6;

БДС EN 13480-5;
БДС EN 13445-5/A1;

БДС 10037-отменен, без замяна;

	3
	Съдове работещи под налягане;

Газови съоръжения и инсталации;

Тръбопроводи за водна пара и гореща вода;

Котли, работещи с високо и ниско налягане;

Парни турбини и елементи от тях;

Машини, съоръжения, конструкции и елементи от тях съдържащи: листове, прокат, тръби, заварени съединения, отливки и изковки.
	Контрол на нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Магнитно-прахов метод за контрол (MT)

Вид, големина и разположение на индикации.
	ПК 3-0  
Процедура за извършване на магнитно-прахов контрол на нови и/или в експлоатация обекти/
съоръжения

БДС EN ISO 9934-1;

БДС EN ISO 17638;

	Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, ДВ бр. 64/2008 г. (чл. 20);
Техническа спецификация
БДС EN ISO 23278;

БДС EN 10228-1;

БДС EN ISO 10893-5;

БДС EN 1369;

БДС EN ISO 17635;

БДС EN ISO 5817;

БДС EN 12952-6;

БДС EN 13480-5;
БДС EN 13445-5/ A1;


	4
	Съдове работещи под налягане;

Газови съоръжения и инсталации;

Тръбопроводи за водна пара и гореща вода;

Котли, работещи с високо и ниско налягане;

Парни турбини и елементи от тях;

Машини, съоръжения, конструкции и елементи от тях съдържащи: листове, прокат, тръби, заварени съединения, отливки и изковки.
	Контрол на нови и в експлоатация обекти и съоръжения.
	Метод за контрол с проникващи течности (PT)

Вид, големина и разположение на индикации.
	ПК 4-0  
Процедура за извършване на контрол с проникващи течности на нови и/или в експлоатация обекти/
съоръжения

БДС EN ISO 3452-1;
	Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, ДВ бр. 64/2008 г. (чл. 20);
Техническа спецификация
БДС EN ISO 23277;

БДС EN 10228-2;

БДС EN ISO 10893-4;

БДС EN 1371-1;

БДС EN ISO 17635;

БДС EN ISO 5817;

БДС EN 12952-6;

БДС EN 13480-5;
БДС EN 13445-5/A1;



	5
	Съдове работещи под налягане; Газови съоръжения и инсталации;

Тръбопроводи за водна пара и гореща вода;

Котли, работещи с високо и ниско налягане;

Парни турбини и елементи от тях;

Машини, съоръжения, конструкции и елементи от тях съдържащи: листове, прокат, тръби, заварени съединения, отливки и изковки.
	Контрол на нови и в експлоатация обекти и съоръжения.
	Контрол на твърдост чрез метод на Лийб
Твърдост на метални материали в скали: HB; HV и HRc, след преобразуването им от скали HLD или HLE
	ПК 5-1  
Процедура за извършване на контрол на твърдост по Лийб на нови и/или в експлоатация обекти/
съоръжения

БДС EN ISO 16859-1;
	Техническа спецификация
БДС EN 12952-6;
БДС EN 13445-5/ A1;


	6
	Съдове работещи под налягане; Газови съоръжения и инсталации;

Тръбопроводи за водна пара и гореща вода;

Котли, работещи с високо и ниско налягане;

Парни турбини и елементи от тях;

Машини, съоръжения, конструкции и елементи от тях съдържащи: листове, прокат, тръби, отливки и изковки.
	Контрол на нови и в експлоатация обекти и съоръжения.
	Ултразвуков метод за контрол на дебелина на стена (UT)

Дебелина на стена
	ПК 6-0  
Процедура за извършване на контрол на дебелина с ултразвук на нови и/или в експлоатация обекти/
съоръжения

БДС EN ISO 16809;
	Техническа спецификация 

	7
	Колена и тръби от тръбопроводи и нагревни повърхности.
	Контрол на нови и в експлоатация обекти и съоръжения.
	Контрол на овалност

Овалност
	ПК 7-0  
Процедура за извършване контрол на овалност на нови и/или в експлоатация обекти/
съоръжения 

БДС EN 12952-5;

БДС EN 13480-4;
	Техническа спецификация
БДС EN 12952-5;
БДС EN 13480-4;


	8
	Съдове работещи под налягане; Газови съоръжения и инсталации;

Тръбопроводи за водна пара и гореща вода;

Котли, работещи с високо и ниско налягане;

Парни турбини и елементи от тях;

Машини, съоръжения, конструкции и елементи от тях съдържащи: листове, прокат, тръби, заварени съединения, отливки и изковки.
	Контрол на нови и в експлоатация обекти и съоръжения.
	Спектрален качествен контрол

Наличие и вид на легиращи елементи:

Cr, Mo, V
	**ПК 8-0 

Процедура за извършване на спектрален качествен контрол на нови и/или в експлоатация обекти/
съоръжения,
(редакция 2,    версия 4 от 30.11.2015 г.)
	Техническа спецификация

	9
	Съдове работещи под налягане;

Газови съоръжения и инсталации;

Тръбопроводи за водна пара и гореща вода;

Котли, работещи с високо и ниско налягане;

Парни турбини и елементи от тях;

Машини, съоръжения, конструкции и елементи от тях съдържащи заварени съединения 


	Контрол на нови и в експлоатация съоръжения.


	Визуален метод за контрол (VT)

Вид, големина и разположение на несъвършенства
	ПК 9-0  
Процедура за извършване на визуален контрол на нови и/или в експлоатация обекти/
съоръжения

БДС EN ISO 17637;
	Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, ДВ бр. 64/2008 г. (чл. 19; чл. 20; чл. 22);
Техническа спецификация
БДС EN ISO 17635;

БДС EN ISO 5817;

БДС EN 12952-5;

БДС EN 12952-6;

БДС EN 12953-5;

БДС EN 13480-5;
БДС EN 13445-5/A1;
 


Позоваване:

*Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане (Приета с ПМС № 164 от 07.07.2008 г., ДВ бр. 64/2008 г.).  
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (Приета с ПМС  № 243 от 10.09.2004 г., ДВ бр. 82/2004 г.). 
ТС – техническа спецификация.
**Фиксиран обхват:

ПК 8-0 Процедура за извършване на спектрален качествен контрол на нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения, (Редакция 2, Версия 4 от 30.11.2015 г.)
гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415 

e-mail: office@nab-bas.bg
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