ОБХВАТ 168 ЛИ
	София, 01.06.2026 г.	

ПЪТПЕРФЕКТ-Т ЕАД
ПЪТНА ЛАБОРАТОРИЯ


Адрес на управление: 7500, гр. Силистра, бул. „Македония“, № 199
Адрес на лаборатория: 7610, с. Зафирово, общ. Главиница, обл. Силистра, 
УПИ II-632, Асфалтова база

Да извършва изпитвания на:
	Тип обхват:  гъвкав*

	№
по ред
	Наименование на изпитвани те продукти
	Вид на изпитване/ 
характеристика
	Методи за изпитване
(стандартизирани/
валидирани)

	1
	2
	3
	4

	1.



	Скални материали/
добавъчни материали (1);

Минерално брашно/фин пълнител (2);
	1.1. Зърномeтричен състав
	БДС EN 933-1 (1), (2) ***

	
	
	1.2. Стойност на магнезиев сулфат
	БДС EN 1367-2 (1)

	
	
	1.3. Плътност в насипно състояние
	БДС EN 1097-3 (1)

	
	
	1.4. Съдържание на вода
	БДС EN 1097-5 (1), (2) ***

	
	
	1.5. Пясъчен еквивалент
	БДС EN 933–8 (1)

	
	
	1.6. Общ индекс на плоски зърна
	БДС EN 933-3 (1)

	
	
	1.7. Коефициент на формата
	БДС EN 933–4 (1)

	
	
	1.8. Плътност на зърната ρа, ρrd, ρssd и абсорбцията на вода
	БДС EN 1097–6 (1)
(Метод с телена кошница),
(Метод с пикнометър)

	2.
	Асфалтови смеси 
	2.  Обемна плътност на асфалтови пробни тела
	БДС EN 12697-6,
Процедура В, D

	
	
	2.2. Максимална плътност
	БДС EN 12697-5

	
	
	2.3. Съдържание на въздушни пори в асфалтови пробни тела
	БДС EN 12697-8

	
	
	2.4. Изпитване по Маршал (Marshall):
- стабилитет;
- протичане;
	БДС EN 12697-34

	
	
	2.5. Съдържание на разтворимо свързващо вещество
	БДС EN 12697-1
(Метод центрофуга с непрекъснат поток)

	
	
	2.6. Зърнометричен състав
	БДС EN 12697-2

	
	
	2.7. Температурата на асфалтова смес
	БДС EN 12697-13

	
	
	2.8. Дебелина на асфалтовата настилка
	БДС EN 12697-36, т. 6.1
(Разрушителен метод)

	
	
	2.9. Степен на уплътняване
	БДС EN 12697-9 **

	3. 
	Битуми
	3.1. Пенетрация с игла
	БДС EN 1426

	
	
	3.2. Температурата на омекване
	БДС EN 1427

	4.

	Почви строителни
	4.1.  Максимална обемна плътност и оптимално водно съдържание
	БДС 17146, (Н 100 и М 100);
БДС EN 13286-2
Форми на Проктор А и В

	
	
	4.2. Плътност на почвата на място.
Степен на уплътняване
	AASHTO T 191;
Наредба № РД–02-20-2 Приложение № 18

	
	
	4.3. Еластичен модул. 
Деформационни модули Е1, Е2, Е3;
Отношение на деформационни модули Е2/Е1; 
	БДС 15130

	5.
	Бетон
	5.1. Якост на натиск  
	БДС EN 12390-3



Да извършва вземане на проби/извадки от:
	Тип обхват: * гъвкав

	№
по ред
	Наименование на продукта
	Методи за вземане на проби/извадки
(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3

	1.
	Скални материали
	БДС EN 932-1, т. 8.8 

	2.
	Асфалтови смеси
	БДС EN 12697-27, т. 4.1; т. 4.7

	3.
	Битуми  
	БДС EN 58, т. 8.2.2 

	4.
	Почви строителни  
	БДС 17146, т. 5 
БДС EN 13286-1


*Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

** Отменен стандарт, но незаменен по отношение на метода на изпитване.

***Забележка: За продукт Минерално брашно/фин пълнител (2), методите се прилагат съгласно указания на БДС EN 13043:2005+AC:2005/NA:2017.

Позоваване: 
Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища на МРРБ (обн., ДВ, бр. 79 от 2018 г., попр., бр. 90 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.), Приложение № 18.


гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7
Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02
e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg
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