
 ОБХВАТ 91 ЛИ
на
„ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ – Т“ ЕАД
Пътна лаборатория
Адрес на управление: 7700 Търговище, ул.“Трети март“, №40
Адрес на лаборатория: 7760 с. Лиляк, обл. Търговище, Асфалтова база „Лиляк“
Да извършва изпитване на:

	Тип обхват: гъвкав*.

	№

по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване

(стандартизирани/валидирани)

	1
	2
	3
	4

	I.


	Скални материали 

(трошени)


	І.1. Зърномeтричен състав
	БДС EN 933-1

	
	
	І.2. Индекс за плоски зърна
	БДС EN 933-3

	
	
	І.3. Процент на

- изцяло натрошени зърна

- натрошени зърна

- изцяло заоблени зърна
	БДС EN 933-5

	
	
	І.4. Стойност на  магнезиев сулфат
	БДС EN 1367-2

	
	
	І.5. Съдържание  на хумус
	БДС EN 1744 -1, т.15.1

	
	
	І.6. Плътност в насипно състояние 
	БДС EN 1097-3

	
	
	І.7. Съдържание на вода 
	БДС EN 1097-5

	
	
	І.8. Сцепление  на трошено - скален материал с органични свързващи вещества
	БДС 11685

	
	
	І.9. Плътност на зърната и абсорбцията на вода

-Специфична плътност ρа

-Обемна плътност в сухо състояние ρrd
-Плътност във водонаситено -повърхностно сухо състояние ρssd

-Абсобция на вода WA24
	БДС EN 1097-6,
т. 7, т.8 и т.9

	
	
	І.10. Стойност на метиленово синьо
	БДС EN 933-9

	
	
	І.11. Пясъчен еквивалент
	БДС EN 933 - 8

	
	
	І.12. Устойчивост на раздробяване 
(дробимост)
	БДС EN 1097-2, 

т. 5

	
	
	І.13. Коефициент на формата
	БДС EN 933-4

	
	
	І.14. Процент на леки частици
	БДС EN 1744 -1, т.14.2

	
	
	І.15.  Плътност на частиците на фин пълнител
	БДС EN 1097-7

	
	
	I.16. Устойчивост на дробимост при статично натоварване
	БДС EN 206/NA+A2

приложение NА.Q

	
	
	I.17. Максимална обемна плътност на скелета при  оптимално водно съдържание
	БДС EN 13286-2

т.7.1, т.7.2 , т.7.4 и т.7.5

	
	
	I.18. Калифорнийски показател за носимоспособност . Линейно набъбване
	БДС EN 13286-47

	
	
	І.19. Еластичен и деформационен модул чрез натоварване с кръгла плоча.

-Еластичен модул Ее

-Деформационнни модули Е1,Е2, Е3

-Отношение на деформационни модули Е2/Е1
	БДС 15130

	
	
	І. 20

Граница на протичане

Граница на източване

Показател на пластичност
	БДС EN ISO 17892-12 т. 5.3 и т. 5.5

	II.
	Асфалтови смеси
	ІІ.1. Обемна плътност 
	БДС EN 12697-6

	
	
	ІІ.2. Максимална плътност
	БДС EN 12697-5

	
	
	ІІ.3. Съдържание на въздушни пори 
	БДС EN 12697-8, т.4 

	
	
	ІІ.4. Изпитване по Маршал (Marshall)

- Устойчивост

-Условна пластичност
	БДС EN 12697-34

	
	
	ІІ.5. Съдържание на разтворимо свързващо вещество
	БДС EN 12697-1 Приложение В т.В1.7 и т.В2.1

	
	
	ІІ.6. Разпределение на размера на частиците
	БДС EN 12697-2

	
	
	ІІ.7. Сцепление между скален материал и битум
	БДС EN 12697-11, т.7

	
	
	ІІ.8. Температура
	БДС EN 12697-13

	
	
	ІІ.9. Дебелина на асфалтовата настилка
	БДС EN 12697-36, т.6.1

	
	
	ІІ.10. Условна сравнителна плътност. Степен на уплътняване
	БДС EN 12697-9**

	III.


	Битуми и битумни свързващи вещества



	ІІІ.1. Пенетрация с игла
	БДС EN 1426

	
	
	ІІІ.2. Температура на омекване. Метод с пръстен и топче
	БДС EN 1427

	
	
	ІІІ.3. Време за изтичане чрез отточен вискозиметър
	БДС EN 12846-1

	
	
	ІІІ.4. Остатък след пресяване на  сито 0,500 mm.  

Остатък след пресяване на сито  0,500 mm  след „ n “ дни съхранение
	БДС EN 1429

	
	
	ІІІ.5. Възстановено свързващо вещество след дестилация
	БДС EN 1431

	
	
	ІІІ.6. Сцеплението на битумни емулсии чрез изпитване с потапяне във вода
	БДС EN 13614

	
	
	III.7. Еластично възстановяване 
	БДС EN 13398

	
	
	III.8. Плътност . Специфично тегло .
	БДС EN 15326 

	ІV.
	Почви строителни 
	ІV.1. Съдържание на вода
	БДС EN ISO 17892-1

	
	
	ІV.2. Обемна плътност
	БДС EN ISO 17892-2, т.5.1 и т.5.2

	
	
	ІV.3. Максимална обемна плътност на скелета при  оптимално водно съдържание
	БДС EN 13286- 2,
т.7.1, т.7.2 , т.7.4 и т.7.5

	
	
	ІV.4. Зърнометричeн  състав
	БДС EN 933-1

	
	
	ІV.5. Плътност на почвата на място чрез пясъчно  конусен метод
	AASHTO T 191

	
	
	ІV.6. Калифорнийски показател за носимоспособност. Линейно набъбване
	БДС EN 13286-47

	
	
	ІV.7.Еластичен и деформационен модул чрез натоварване с кръгла плоча.

-Еластичен модул Ее

-Деформационнни модули Е1,Е2, Е3

-Отношение на деформационни модули Е2/Е1
	БДС 15130

	
	
	ІV.8. Граница на протичане

Граница на източване

Показател на пластичност
	БДС EN ISO 17892-12 

т. 5.3 и т. 5.5

	V.
	Бетон
	V.1. Слягане
	БДС EN 12350-2

	
	
	V.2. Плътност
	БДС EN 12350-6

	
	
	V.3. Якост на натиск на пробни тела
	БДС EN 12390-3


Да извършва вземане на проби/извадки от:

	Тип обхват: гъвкав*

	№

по ред
	Наименование на продукта
	Методи за вземане на проби/извадки

(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3

	1.
	Скални материали (трошени)
	БДС EN 932-1  

	2.
	Асфалтови смеси
	БДС EN 12697-27 -  

	3.
	Битуми и битумни свързващи вещества. 
	БДС EN 58, т.8.1

	4.
	Почви строителни 
	БДС EN 13286-1

	5.
	Бетон
	БДС EN 12350-1


* Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.”
** Стандартът e отменен без замяна.
гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415

e-mail: office@nab-bas.bg
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